La  huella  de  carbono  es  problema  que  cada  día  toma  mayor  importancia  llegando  a  transformar  en  una  constante determinativa al momento de la fabricación tanto de un material como  de  la  confesión  del  mismo  en  obra.  En  Chile  existen materias primas como la Chusquea Culeou (Coligüe) la cual no está siendo explotada de manera eficiente, esta no es utilizada y en  ocasiones  tomada  como  plaga  debido  a  su  fácil y rápida propagación. Por otro lado existen contaminantes naturales como la ceniza volcánica, la cual luego de ser eyectada en  una  erupción  volcánica  solo  trae  problemas  tanto  para  la población como para la vegetación alcanzada. En esta investigación se logró crear un material aglomerante, de características livianas, sustentable y de bajo presupuesto, que resulte de la mezcla de cal viva, cal hidráulica, ceniza volcánica y Chip de Chusquea Culeou, con el propósito  de  reducir  la  huella  de  carbono  tanto  del  cemento sustituyéndolo por la mezcla de cal viva y cal hidráulica, como la que se genera al transportar el árido, que es remplazado por el chip de Chusquea Culeou, esto para generar una especie de hormigón liviano,    el  cual  posee  propiedades  de  aislación  debido  a  la hidrofobización  que  produce  la  cal  al  envolver  a  el  chip  de Chusquea Culeou y  de resistencias a el esfuerzo de solicitación, maximizando esta característica agregando parcialmente ceniza volcánica a le mezcla, tiendo buenos resultados a nivel aislante, este material puede complementase a una tabiquería para aumentar sus capacidades tanto de aislación como de resistencia al fuego y por otro lado, se logra disminuir la huella de carbono a través de la utilización del “desecho natural” que es producido por la ceniza volcánica y la Chusquea Cuelou.

Palabras  clave: Aglomerante,  Ceniza  Volcánica,  Chusquea Culeou, Puzolanico, hidrofobización.